附件

广东省具备粗钢生产主要工序的钢铁企业名单及其工序单位产品能耗汇总表

| 序号 | 企业名称 | 工序名称 | 工序能耗 （千克标准煤/吨） | 阶梯电价工序能耗（千克标准煤/吨） |  | 用电加价 标准 （元/千瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014年10月1日 前投产企业 | 2014年10月1日 后投产企业 |  |
| 1 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 烧结 | 49.26 |  | ≤50 | 0 |
|  |  | 球团 | 34.53 | ≤36 |  | 0 |
|  |  | 高炉 | 368.17 |  | ≤370 | 0 |
|  |  | 转炉 | -26.31 |  | ≤-25 | 0 |
| 2 | 阳春新钢铁有限公司 | 烧结 | 52.68 | ≤55 |  | 0 |
|  |  | 球团 | - |  |  |  |
|  |  | 高炉 | 340.64 | ≤435 |  | 0 |
|  |  | 转炉 | -33.52 | ≤-10 |  | 0 |
| 3 | 广东国鑫实业股份有限公司 | 烧结 | 49.9 | ≤55 |  | 0 |
|  |  | 球团 | - |  |  |  |
|  |  | 高炉 | 431.1 | ≤435 |  | 0 |
|  |  | 转炉 | -10.88（含连铸工序） | ≤-10 |  | 0 |
| 4 | 广东泰都钢铁实业股份有限公司 | 烧结 | 49.8 | ≤55 |  | 0 |
|  |  | 球团 | - |  |  |  |
|  |  | 高炉 | 412.4 | ≤435 |  | 0 |
|  |  | 转炉 | -14.23 | ≤-10 |  | 0 |
| 5 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 烧结 | 43.79 | ≤55 |  | 0 |
|  |  | 球团 | - |  |  |  |
|  |  | 高炉 | 350.95 | ≤435 |  | 0 |
|  |  | 转炉 | -28.73 | ≤-10 |  | 0 |
| 6 | 宝钢集团广东韶关钢铁集团有限公司 | 烧结 | 47.7 | ≤55 |  | 0 |
|  |  | 球团 | - |  |  |  |
|  |  | 高炉 | 372.65 | ≤435 |  | 0 |
|  |  | 转炉 | -12.72 | ≤-10 |  | 0 |

注：1、宝钢湛江钢铁有限公司球团工序于2010年投入生产，烧结、高炉、转炉工序于2016年11月正式投产，该公司烧结、高炉、转炉工序能耗按2016年11月至2017年4月半年期数据核算；

2、燃料热值采取国家标准推荐热值计算。