附件1

2014年度试点行业能效“领跑者”企业名单

| 序号 | 行业 | 能效“领跑者”企业名称 | 主要能效指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 华润水泥（阳春）有限公司 | 可比水泥综合能耗：82.47 kgce/t |
| 2 | 造纸 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 涂布白板纸直接生产系统单位产品综合能耗：230.9 kgce/t |
| 3 | 玻璃 | 信义环保特种玻璃（江门）有限公司 | 可比单位产品综合能耗 ：10.93 kgce/重量箱 |
|  |  |  | 单位产品燃料消耗：10.62 kgce/重量箱 |
|  |  |  | 单位产品电耗：2.33 kWh/重量箱 |
| 4 | 钢铁 | 阳春新钢铁有限公司 | 烧结工序能耗：40 kgce/t |
|  |  |  | 炼铁工序能耗：363 kgce/t |
|  |  |  | 转炉工序能耗：-26 kgce/t |
|  |  |  | 轧钢工序能耗：36 kgce/t |
| 5 | 纺织 | 互太（番禺）纺织印染有限公司 | 棉针织坯布单位产品电耗:333 kWh/t |
|  |  |  | 棉针织坯布单位产品综合能耗:40.9 kgce/t |
|  |  |  | 棉针织色布单位产品电耗:1148.3 kWh/t |
|  |  |  | 棉针织色布单位产品综合能耗:1222.3 kgce/t |
|  |  |  | 棉色纱单位产品电耗:1199 kWh/t |
|  |  |  | 棉色纱单位产品综合能耗:461 kgce/t |

附件2

（一）广东省水泥行业能效标杆指标（2014年）

| 指标名称 | 标杆值 | 国际先进值 （仅供参考） |
| --- | --- | --- |
| 可比熟料综合煤耗（单位：kgce/t） | 100 | 100 |
| 可比熟料综合电耗（单位：kWh/t） | 55 | 55 |
| 可比水泥综合电耗（单位：kWh/t） | 80 | 80 |
| 可比熟料综合能耗（单位：kgce/t） | 106 | 107 |
| 可比水泥综合能耗（单位：kgce/t） | 86 | 87.5 |
| 说明：上述国际先进值数据源自水泥单位产品能耗限额标准编制组的调研数据。 |  |  |

（二）广东省造纸行业能效标杆指标（2014年）

| 项目 |  |  | 标杆值 | 能效标杆企业参考值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 箱纸板 | 一等品及以下 | 直接生产系统单位产品综合能耗 （单位：kgce/t） | 200 | -- |
|  | 优等品 |  | 255 | 200.85 |
| 瓦楞芯（原）纸 | 一等品及以下 |  | 190 | -- |
|  | 优等品 |  | 230 | 194.5 |
| 涂布白板纸 |  |  | 240 | 237.8 |
| 涂布白卡纸 |  |  | 260 | -- |
| 新闻纸 |  |  | 260 | 260 |
| 生活用纸 | 以商品浆为原料 |  | 320 | -- |
|  | 以废纸为原料 |  | 340 | 340 |
| 无碳复写纸 |  |  | 280 | -- |
| 灰板纸 |  |  | 230 | -- |
| 说明：上述能效标杆企业参考值数据源自《全国工业能效指南（2014年版）》。 |  |  |  |  |

- 广东省玻璃行业能效标杆指标（2014年）

| 项目 | 标杆值 | 国际先进值 |
| --- | --- | --- |
| 单位产品综合能耗 (单位：kgce/重量箱) | 12.60 | 9.45 |
| 单位产品燃料消耗(单位：kgce/重量箱) | 10.80 | 8.93 |
| 单位产品电耗 (单位：kWh/重量箱) | 3.20 | 4.25 |
| 单位玻璃液熔化热耗（单位：kJ/kg玻璃液） | 5600 | 5023 |
| 说明：上述国际先进值数据源自蚌埠玻璃研究设计院和南玻集团的调研数据。 |  |  |

- 广东省钢铁行业能效标杆指标（2014年）

| 项目 | 标杆值 | 国内先 进值 |
| --- | --- | --- |
| 长流程企业吨钢综合能耗 (单位：kgce/t)（含焦化工序） | 580 | 570 |
| 长流程企业吨钢综合能耗 (单位：kgce/t)（无焦化工序） | 445 | 485 |
| 烧结工序能耗 (单位：kgce/t) | 40 | 35 |
| 炼铁工序能耗 (单位：kgce/t) | 363 | 358 |
| 转炉工序能耗 (单位：kgce/t) | -26 | -22 |
| 电炉工序能耗 (单位：kgce/t) | 70 | 50 |
| 轧钢工序能耗 (单位：kgce/t) | 36 | 34 |
| 说明：上述国内先进值数据源自2014年中国钢铁工业协会公布的相关数据。 |  |  |

- 广东省纺织行业能效标杆指标（2014年）

| 产品 | 单位产品电耗 |  | 单位产品综合能耗 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | 标杆值 | 单位 | 标杆值 | 国际先进值 |
| 棉针织 坯布 | kWh/t | 351.97 | kgce/t | 43.26 | -- |
| 棉针织 色布 | kWh/t | 802.64 | kgce/t | 1036 | 1000 |
| 棉色纱 | kWh/t | 1081.97 | kgce/t | 491 | -- |
| 棉梭织 色布 | kWh/hm | 26.79 | kgce/hm | 29.07 | 35 |
| 说明：上述国外的先进指标均为清洁生产标准纺织业数据。 |  |  |  |  |  |